上海市工程建设规范

建筑反射隔热涂料应用技术规程

Technical specification for application of solar reflective coatings on building surface

（征求意见稿）

DG/TJ -   - 2015

主编单位：上海市建筑科学研究院

上海市绿色建筑协会

批准部门：上海市城乡建设委员会

施行日期：--年--月--日

2015  上海

前   言

为推进并发展反射隔热涂料在房屋建筑节能保温工程中的应用，提高节能保温工程的防火性能和耐久性，并且规范泡沫玻璃板保温系统的应用技术，根据上海市建筑建材业市场管理总站沪建市管[2014]××号文下达的项目，上海市建筑科学研究院和上海市绿色建筑协会任主编单位，会同相关单位，经深入调查研究，试验验证，总结工程实践经验，参考国内外相关标准的基础上编制了本规程。

该涂料是以合成树脂为基料，与功能性颜料、填料（红外颜料、空心微珠、金属微粒等）及助剂等配制而成，采用喷涂工艺施工，该涂料具有隔热性能好和色彩覆盖面广的优势，主要应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能工程，工业建筑外墙以及既有建筑外墙的节能改造在技术条件相同时也可采用。

本规程主要技术内容有：1总则；2术语；3材料；4设计；5施工；6质量验收。为该产品在墙体节能工程中设计、施工与验收提供了技术依据

有关单位在执行本规程时，如发现需要修改和补充之处，请与上海市建筑科学研究院联系，以供今后修订时参考。

联系地址： 上海市宛平南路75号

邮编：200032    电话：021-64390809

传真：021-54832510

主编单位：上海市建筑科学研究院

上海市绿色建筑协会

参编单位：----

----

主要起草人：

主要审查人：

上海市建筑建材业市场管理总站

----年--月

目   次

1  总 则	6

2  术 语	7

3  材 料	9

3.1 组成材料与系统性能	9

3.2 包装与贮运	10

4  设 计	11

4.1 一般规定	11

4.2 构造设计	11

4.3 热工设计	14

5  施 工	15

5.1 一般规定	15

5.2 施工工艺	16

5.3 基层质量	18

5.4 腻子施工	19

5.5 底漆施工	20

5.6 面漆施工	20

5.7 成品保护	21

6  质量验收	22

6.1 一般规定	22

6.2 主控项目	23

6.3 一般项目	24

附录A 非均质型反射隔热涂料太阳光反射比、近红外反射比及明度测试方法	26

附录B 反射隔热涂料现场测试方法	28

本规程用词说明	29

引用标准名录	30

Contents

1  General Provisions	5

2  Terms	6

3  Materials	8

3.1 Materials Requirements	8

3.2 Packaging & Carrying Requirements	11

4  Design	12

4.1 General Requirements	12

4.2 Structure Design	12

4.3 Thermal Performance Design	15

5  Construction	16

5.1 General Requirements	16

5.2 Construction Technology	17

5.3 Basement Requirement	19

5.4  Flexible putty Construction	20

5.5  Base Coat Construction	21

5.6  Top Coat Construction	21

5.7 Product Protection	22

6  Commissioning	23

6.1 General Requirements	23

6.2 Master Control Items	24

6.3 General Items	25

Appendix A Test Mothod for Heterogeneous Coatings	27

Appendix B On site Test Mothod	29

Explanation of Wording in This Specification	30

List of Quoted Standards	31

# 1  总 则

    - 为在房屋建筑的节能隔热保温工程中正确地应用反射隔热涂料，提高外墙隔热性能，优化室内热环境，降低建筑制冷使用能耗，确保工程质量，制定本规程。

    - 本规程适用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙隔热保温工程中外墙饰面层或与外墙保温系统组合使用时的设计、施工与验收。工业建筑外墙隔热保温以及既有建筑外墙隔热保温改造工程在技术条件相同时也可适用。

    - 本产品在房屋建筑节能工程中的应用，除应执行本规程外，尚应符合国家、行业和本市现行相关标准的规定。

# 2  术 语

    - 反射隔热涂料 solar reflective coating

以合成树脂为基料，与功能性颜填料及助剂等配制而成的涂料，施涂于建筑物外墙和屋面，具有较高太阳光反射比。

    - 太阳光反射比 solar reflectance

在300nm～2500nm的紫外、可见和近红外波段反射与入射的太阳辐能通量的比值。

    - 污染后太阳光反射比solar reflectance after stained

采用标准污染方式（GB/T9780-2013中A法的规定进行5次污染）对涂层进行污染后测定的太阳光反射比。

    - 半球发射率 hemispherical emittance

热辐射体在半球方向上的辐射出射度与处于相同温度的全辐射体（黑体）的辐射出射度的比值。

    - 近红外反射比 near infrared ray

在780nm~2500nm近红外波段反射与入射的太阳辐射通量的比值。

    - 明度 lightness

表示物体表面颜色明亮程度的视知觉特性值，以绝对白色和绝对黑色为基准给予分度。

    - 等效热阻 equivalent thermal resistance

建筑物的外墙和屋面采用热反射涂料时，与采用普通涂料相比，增强了围护结构的隔热性能，该增强的隔热性能依据其节能效果折算为热反射涂料的热阻。

# 3  材 料

## 3.1 组成材料与系统性能

3.1.1  面漆隔热性能应符合表3.1.1的要求。

表3.1.1面漆隔热性能指标

| 序号 | 项 目 | 技术指标 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 白色 | 高明度 L*≥80 | 中明度 40﹤L*﹤80 | 低明度 L*≤40 |  |
| 1 | 太阳光反射比 ，≥ | 0.85 | 0.65 | 0.40 | 0.25 | JG/T235 |
| 2 | 近红外反射比，≥ | 0.85 | 0.80 | L*值/100 | 0.40 |  |
| 3 | 半球发射率，≥ | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |
| 4 | 污染后太阳光反射比a，≥ | 0.65 | 0.55 | 0.35 | - |  |
| 5 | 人工加速老化后太阳光反射比变化率，≤ | 5% |  |  |  |  |
| a污染后太阳光反射比按照GB/T9780-2013中A法的规定进行5次污染处理后再依据JG/T 235-2014测定太阳光反射比。 |  |  |  |  |  |  |

3.1.2  外墙面漆的性能除应符合3.1.1面漆隔热性能指标外，还应根据面漆类别分别符合GB/T9755、JG/T172、JG/T24、GB/T9779、JC/T2079、HG/T4343-2012、HG/T3792、HG/T4104等相应产品标准规定的最高等级要求。

3.1.3  屋面防水反射隔热涂料的性能除应符合3.1.1面漆隔热性能指标外，金属屋面使用时还应符合JG/T375规定的技术要求，其他屋面使用时还应符合JC/T864规定的技术要求。

3.1.4  腻子的性能应符合JG/T157技术指标的要求。

3.1.5  底漆的性能应符合JG/T210Ⅰ型技术指标的要求。

3.1.6  隔热涂料与外墙保温系统组合使用时，其保温系统材料性能应符合国家、行业和本市现行相关标准指标要求。

## 3.2 包装与贮运

3.2.1  面漆、底漆以及腻子的包装应符合现行国家标准GB/T13491的规定，并注明生产厂家、地址、产品型号、生产日期、产品标准、保质期、以及调色色号。

3.2.2  面漆、底漆贮存时应保证通风、干燥，防止日光直接照射，并应根据产品类型定出保质期，并在包装标志上明示。

3.2.3  在运输过程中应防止暴晒，防潮、防雨，包装袋不得破损。

3.2.4  面漆、底漆、腻子均应在其保质期内使用。 其中面漆和底漆保质期为12个月，腻子保质期为12个月。

# 4  设 计

## 4.1 一般规定

4.1.1  隔热涂料应用体系包括腻子、底漆和面漆，设计应配套使用，不得单独使用。

4.1.2  设计应综合考虑装饰效果以及隔热节能效果选用面漆，对面漆选用的颜色应给予唯一性标识。

4.1.3  隔热涂料与外墙保温系统组合，其保温系统及组成材料、设计、施工应符合国家、行业和本市现行相关标准的规定。

4.1.4  面漆宜选用中高明度，明度值不宜小于40。

4.1.5  设计采用有配套罩面漆时，面漆隔热性能测试的所有项目应按设计要求制样，所用施涂工具、施涂工艺、配套体系要求等按照设计要求进行。

4.1.6  隔热涂料与薄抹灰外墙外保温系统组合使用时不宜使用弹性面漆。

4.1.7  隔热涂料面漆涂膜湿膜厚度不应小于100μm。

## 4.2 构造设计

4.2.1  隔热涂料的构造层次应包括腻子层、底漆层、反射隔热面漆层组成。在外墙外侧单独使用时，其系统构造和材料构成见图 4.2.1。

图4.2.1 隔热涂料构造层次

4.2.2  隔热涂料适合与多种外墙外保温系统组合使用，可作为外墙外保温系统的饰面层，其系统构造和材料构成见图4.2.2。

图4.2.2外墙反射隔热涂料及外保温系统构造层次

4.2.3 应做好隔热涂料涂装基层的密封和防水构造设计。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面的部位应做好防水处理。

4.2.4  采用隔热涂料的外墙，应采用防止雨水沾污墙面的构造措施。

- 檐口、窗台、线脚等构造应设置滴水线（槽）；

- 女儿墙、阳台栏杆压顶的顶面应有指向内侧的泛水坡；

- 坡屋面檐口应超出外墙面。

4.2.5  既有建筑的外墙采用隔热涂料，基层处理应符合外墙墙面要求。

4.2.6 采用热反射涂料的屋面，饰面层附着于保护层时，保护层构造应符合下列规定：

- 非上人屋面直接采用热反射涂料做保护层时，应与防水层粘结牢固，厚薄应均匀，不得漏涂；

- 采用水泥砂浆做保护层时，表面应抹平压光，并应设分格缝，分格缝面积宜为1m2；

- 上人屋面的保护层可采用面层涂饰热反射涂料的块体材料、细石混凝土等材料；

- 采用块体材料做保护层时，宜设分格缝，其纵横间距不宜大于10m，分格缝宽度宜为20mm，并应用密封材料嵌填；

- 采用细石混凝土做保护时，表面应抹平压光，并应设分格缝，其纵横间距不应大于6m，分格缝宽度宜为10mm～20mm，并应用密封材料嵌填；

- 块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间，应设置隔离层。

## 4.3 热工设计

4.3.1	 应根据隔热保温项目的技术要求、上海地区自然条件、建筑结构特点、工程使用寿命、维修管理等因素，进行多方案的技术经济分析，确定最优的反射隔热涂料及保温系统方案。

4.3.2	 建筑外墙和屋面外饰面使用热反射涂料进行隔热设计、节能设计时，应直接采用涂料污染后的太阳光反射比进行计算。

4.3.3	 建筑外墙的反射隔热保温设计应符合现行上海市工程建设规范《公共建筑节能设计标准 》DGJ08-107和《居住建筑节能设计标准》DGJ08-205等现行相关标准的要求。

4.3.4  采用隔热涂料进行节能设计时，应参考表4.3.1-4.3.2采用建筑反射隔热涂料的外墙或屋面等效热阻值计算外墙或屋面平均传热系数。

(80%以上或面积加权平均)

表 4.3.1 外墙使用热反射涂料的等效热阻值

| 污染后的太阳光反射比 αc |  | ac>0.7 | 0.6＜ac≤0.7 | 0.5≤ac＜06 | 0.4≤ac＜0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效热阻值Req （m2·k/W） | 1.0＜K0≤1.2 | 0.24 | 0.20 | 0.15 | 0.09 |
|  | 0.7＜K0≤1.0 | 0.28 | 0.23 | 0.18 | 0.11 |

表 4.3.2屋面使用热反射涂料的等效热阻值

| 污染后的太阳光射比 αc |  | 0.6＜ac≤0.7 | 0.5≤ac＜06 | 0.4≤ac＜0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等效热阻值Req （m2·k/W） | 0.8＜K0≤1.0 | 0.33 | 0.25 | 0.18 |
|  | 0.6＜K0≤0.8 | 0.42 | 0.31 | 0.22 |
|  | 0.4＜K0≤0.6 | 0.56 | 0.42 | 0.29 |

# 5  施 工

## 5.1 一般规定

5.1.1  隔热涂料的施工应有施工方案，施工人员必须经培训合格后方能上岗。

5.1.2  涂饰施工温度应在5~35℃，空气相对湿度宜小于85%；当遇大雾、风力大于4级以上、下雨、下雪时，应停止户外工程施工。

5.1.3  涂饰施工应符合现行国家标准《涂装作业安全规程  涂漆工艺安全及其通风净化》GB6514及《涂装作业安全规程  劳动卫生和劳动卫生管理》GB7691中的有关规定。对于有涂饰材料飞散或溶剂挥发对人体产生有害影响时，操作人员应有劳动保护，并有措施控制对环境的影响。

5.1.4  隔热涂料的施工应在基层验收合格后进行，基层的平整度、清洁度应满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。

5.1.5 隔热涂料与外墙外保温系统组合使用时，应在外墙外保温系统的抹面层或抗裂层施工完毕并验收合格后进行。

5.1.6  既有建筑改造采用反射隔热涂料时，建筑外墙饰面为面砖，应进行界面处理，界面处理剂与旧饰面粘接强度不应小于0.4MPa，再进行隔热涂料的施工。

5.1.7 施工单位根据设计选定式样、色彩、光泽、材料种类、单位用量以及涂饰等级，同时应根据建筑工程情况、涂饰要求、基层条件、施工平台及涂装机械等编制涂饰工程施工方案。

5.1.8 涂饰作业平台应符合下列要求：

- 涂饰作业用的施工平台应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定，脚手架应稳定、牢固、可靠。

- 施工面与施工平台间的距离，应充分考虑涂料的种类、式样，便于操作。

5.1.9 涂饰施工前应有选择地准备下列涂饰机具和工具；

- 涂刷、排笔、盛料桶、天平、磅称等刷涂及计量工具；

- 羊毛辊筒、海绵辊筒、配套专用辊筒及匀料板等滚涂工具；

- 塑料辊筒、铁制压板滚压工具；

- 无气喷涂设备、空气压缩机、手持喷枪、喷斗、各种规格口径的喷嘴、高压胶管等喷涂机具；

- 对空气压缩机、毛辊、涂刷等应按涂饰材料种类、式样、涂饰部位等选择适用的型号。

## 5.2 施工工艺

5.2.1 隔热涂料工程施工工序见表5.2.1，涂饰宜按下列程序进行：三遍腻子     一遍专用底涂     根据设计进行分格      第一遍面漆

第二遍面漆。涂饰工程应按“一底两面”的要求进行，后一遍涂饰材料的施工必须在前一遍涂饰材料表面干燥后进行。每一遍涂饰材料应涂饰均匀，各层涂饰材料必须结合牢固，对有特殊要求的工程可增加面涂层次数。

表5.2.1 隔热涂料施工工序

| 序号 | 工序名称 |
| --- | --- |
| 1 | 清理基层 |
| 2 | 填补缝隙、局部刮腻子，磨平 |
| 3 | 涂饰底层涂料 |
| 4 | 根据设计进行分格 |
| 5 | 涂饰第一遍面漆 |
| 6 | 涂饰第二遍面漆 |
| 注1 底层涂料可用辊涂，刷涂或喷涂工艺进行。喷涂逐层材料时应按装饰设计要求，通过试喷确定涂料黏度、喷嘴口径、空气压力及喷涂管尺寸。 2面漆喷涂和套色喷涂时操作人员宜以二人一组，施工时一人操作喷涂，一人在相应位置配合，确保喷涂均匀。 |  |

5.2.2 施工单位对涂饰材料的备料和存放应符合下列要求：

- 选定的涂饰材料应是已通过法定质检机构检验并出具有有效质检报告的合格产品。

- 应根据选定的品种、工艺要求，结合实际面积及材料单耗和损耗，确定备料量。

- 应根据设计选定的颜色，以色卡定货。超越色卡范围时，应由设计者提供颜色样板，并取得建设方认可，不得任意更改或代替。外墙涂饰，同一墙面同一颜色应用相同批号的涂饰材料。当同一颜色批号不同时，应预先混匀，以保证同一墙面不产生色差。

- 涂饰材料运进现场后，涂料必检材料送有资质机构进行复验，合格后备用，并保存复验合格资料。

- 工程所用涂饰材料应按品种、批号、颜色分别堆放。

5.2.3 工程施工应在墙体基层施工质量验收合格、对外门窗框或辅框安装完毕，洞口尺寸、位置验收合格、伸出室外墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等的预埋件、链接件安装完毕后进行。

5.2.4 大面积施工前应由施工人员按工序要求做好“样板墙”，并保留到竣工。

5.2.5  配料及操作地点的环境条件应符合下列作业条件要求：

- 配料及操作地点应经常清理保持整洁，保持良好的通风条件。

- 使用可燃性溶剂时严禁明火。

- 施工过程中应采取措施防止对周围环境的污染；未用完的涂饰材料应密封保存，不得泄露或溢出。

## 5.3 基层质量

5.3.1 基层质量应符合下列要求：

- 基层应牢固，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点；

- 基层应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类和无青苔等杂物；

- 基层应干燥，涂饰时，基层含水率不得大于10%。

- 对旧墙面进行隔热改造时，应视不同基层情况进行不同处理：

1）对于涂料饰面，宜使用钢丝刷将原有饰面刷去，并铲除酥松部位后采用水泥砂浆修补至符合保温施工要求。

2）对于旧面砖或马赛克等饰面，应对基层进行检查，将饰面空鼓或酥松部位铲除并修补后，采用界面剂进行处理，界面处理剂与旧饰面粘接强度不应小于0.4MPa；

3）对于清水混凝土、素砖墙面、水刷石等饰面也应进行界面剂处理，界面处理剂与旧饰面粘接强度不应小于0.4MPa；

- 基层应表面平整，立面垂直、阴阳角垂直、方正，分格缝深浅一致且横平竖直，基层允许偏差应符合表5.3.1的要求且表面应平而不光；

表5.3.1   基层的允许偏差（mm）

| 项次 | 项 目 | 无外保温系统允许偏差（mm） | 有外保温系统允许偏差（mm） | 旧墙面改造允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | 阴、阳角垂直 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | 阴、阳角方正 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 立面垂直度 | 3 | 5 | 5 |
| 5 | 分格缝深浅一致和横平竖直 | 1 | 3 | 3 |

## 5.4 腻子施工

5.4.1  按配合比配制好腻子。以一道分格缝为一作业面，作业时，第一遍用胶皮刮板横向满刮，干燥后磨砂，将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙面清扫干净。第二遍用胶皮刮板竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净。第三遍用胶皮刮板找补腻子，等待干燥后用细砂纸磨平。

5.4.2  腻子墙面经用灯光照射检查符合要求后，用扫把打扫干净，准备进行面层涂料施工。

## 5.5 底漆施工

5.5.1 底漆施工前，应检查腻子层，确认符合要求，方可进行基层封底。

5.5.2 基层封底漆严格按照桶包装标注的稀释比例稀释，稀释剂宜采用洁净的清水，稀释时应充分搅匀。

5.5.3 施工时，用滚筒或排笔蘸取底漆，刷于墙上。底漆施工一遍，不能漏刷底漆。

5.5.4 基层封底先小面后大面、从上到下施工。基层封底涂饰确保无漏底、流挂。

5.5.5工程进行中出现局部修补时，修补处应待墙体干燥后，重上底漆，不能直接在漏刷底漆的位置涂刷面漆。

## 5.6 面漆施工

5.6.1在上好底漆的干燥墙面，除去浮尘，可直接施工面漆。注意：施前应对面漆充分进行搅拌。

5.6.2面漆施工时应根据施工方法、施工季节、温度、湿度等条件严格控制，应有专人按说明书负责调配，稀释剂宜采用洁净的清水；稀释时应充分搅拌均匀。

5.6.3采用传统的施工辊筒和毛刷进行涂饰时，每次蘸料后宜在匀料板上来回滚匀或在桶边舔料。涂饰时涂膜不应过厚或过薄，应充分盖底，不透虚影，表面均匀。采用喷涂时应控制涂料黏度和喷枪的压力，保持涂层厚薄均匀，不露底、不流坠、色泽均匀，确保涂层的厚度。

5.6.4大面积涂饰时，应由多人配合操作，流水作业，顺同一方向涂饰，应处理好接茬部位。

5.6.5外墙涂饰施工应由建筑物自上而下进行；材料的涂饰施工分段应以墙面分格缝、前面阴阳角或落水管为分界线。

5.6.7同一面墙体尽量施工同一批号的产品,施工后应达到色泽一致，无流挂、漏底，阴角处无积料。

5.6.8面漆需要施工两遍，待第一遍干透后可以施工第二遍。

## 5.7 成品保护

5.7.1  施工时的养护应符合下列规定：

- 室外饰面在涂饰前，为避免风雨及烈日，有条件时宜做适当的遮盖保护。

- 冬季与夏季的涂饰施工应按本规程5.1.2条进行。

5.7.2  雨季施工时应采取有效的防雨措施，夏季施工有条件时宜搭设防晒布等避免阳光暴晒。施工后应根据产品特点或双方事先约定，采取必要的成品保护措施。

5.7.3  对被污染的部分，应在涂饰材料未干时及时清除。

5.7.4  施工工具使用完毕应及时清洗或浸泡在相应的溶剂中。

# 6  质量验收

## 6.1 一般规定

6.1.1  反射隔热涂料施工质量验收应按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB 50210及现行地方有关标准执行。

6.1.2  检验批和分项工程的质量验收应包括施工过程中的质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收。

6.1.3  应对反射隔热涂料附着的围护结构基层及其表面处理进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料，包括下列内容：

- 基层表观情况及其表面处理；

- 墙体脚手架眼、孔洞处理；

- 腻子找平。

6.1.4  反射隔热涂料涂饰工程的竣工验收时应提供以下资料，并纳入竣工技术档案：

- 涂饰工程的施工图、设计说明及其他文件；

- 主要材料的质量证明文件、型式检验报告、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告；

- 围护结构基层验收资料；

- 隐蔽验收记录和相关图像资料；

- 施工单位资质、反射隔热涂料施工方案等资料；

- 监理单位过程质量控制数据或建筑节能专项质量评估报告；

- 其它对工程质量有影响的重要技术记录等文件。

6.1.5  主控项目应全部合格，一般项目应合格，当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷。

## 6.2 主控项目

6.2.1  反射隔热涂料（包括腻子、底漆、面漆）进场时应提供有效期内的型式检验报告，品种、性能以及面漆颜色的唯一性标识应符合设计和本规程表3.1.1~表3.1.5的指标要求。

检查方法：检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其产品检验批进行核查。

6.2.2  反射隔热涂料进场后应抽样复验，复验项目包括：太阳光反射比、污染后太阳光反射比、近红外反射比和半球发射率。

检查方法：见证取样送实验室检测。

检查数量：同一厂家同一品种产品，当单位工程建筑面积在20000 m2以下时，各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000 m2以上时，各抽查不少于6次。

6.2.3  反射隔热涂料施工完成后应由建设单位委托对饰面层进行太阳光反射比和近红外反射比现场实体检验，现场检测值不低于设计值的90%。

检查方法：依据附录B进行现场检测。

检查数量：同一厂家同一品种产品，当单位工程建筑面积在20000 m2以下时，各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000 m2以上时，各抽查不少于6次。

6.2.4  建筑反射隔热涂料饰面的颜色、图案应符合设计要求。

检验方法：观察。

检验数量：全数检查。

6.2.5  反射隔热涂料的基层和构造做法应符合设计和施工方案的要求。检验方法和检验数量应符合下列规定：

检验方法：核查隐蔽工程验收记录；

检验数量：全数检查。

6.2.6  反射隔热涂料饰面应无漏涂、沾污、透底、起皮和掉粉。检验方法和检验数量应符合下列规定：

检验方法：观察检查；

检验数量：全数检查。

## 6.3 一般项目

6.3.1  进场的反射隔热涂料面漆、底漆、腻子的外观和包装应完整无破损，其性能应符合设计要求和产品标准的规定。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.2  涂饰施工产生的墙体缺陷，如脚手架眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检查方法：对照施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.3 涂饰质量和检验方法应符合表6.3的规定。

表6.3涂饰质量和检验方法

| 项次 | 项 目 | 涂饰质量 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颜色 | 均匀一致 | 观察 |
| 2 | 光泽 | 均匀一致 |  |
| 3 | 泛碱、咬色 | 不允许 |  |
| 4 | 流坠、疙瘩 | 不允许 |  |
| 5 | 漏刷、透底 | 不允许 |  |
| 6 | 砂眼、刷纹 | 无砂眼，无刷纹 |  |
| 6 | 装饰线、分色线直线度允许偏差(mm) | 1 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

# 附录A （规范性附录）非均质型反射隔热涂料太阳光反射比、近红外反射比及明度测试方法

A.0.1  原理

采用带积分球的紫外、可见光、近红外光谱仪精确测量材料不同波长的反射比。根据太阳光在热射线波长范围内的相对能量分布，通过加权平均的方法计算材料在一定波长范围内的太阳光反射比和近红外反射比。采用平均分布多次测量，测定非均质型热反射隔热涂料涂层太阳反射比及明度L*值（L*≤40 :低明度反射隔热涂料，40＜L*＜80：中明度反射隔热涂料，L*≥80：高明度反射隔热涂料）。

A.0.2  检测设备

用于非均质型热反射隔热涂料太阳反射比及明度测试的检测设备（便携式光谱仪）应由光纤光谱仪、光源（卤钨灯）、光纤、积分球和标准白板组成。其中光纤光谱仪波长范围为300nm-2500nm，在300nm-1100nm波长范围精度不应低于0.5nm，在1100nm-2500nm波长范围精度不应低于3.2nm；多模光纤芯径不应小于600μm，数值孔径应为0.22±0.02，光纤长度不宜超过3m；积分球内径应为30mm-120mm，在400nm-1500nm波长范围的最低反射率不得低于96%，在250nm-2500nm的最低反射率不得低于93%，采样孔直径不应小于9mm；标准白板应为压制的硫酸钡或聚四氟乙烯板，经计量部门检定合格并在检定有效期内。

A.0.3  实验室检测的试板制备及养护

施涂工具、施涂工艺、配套体系要求按照涂料供应商的要求进行，底材采用JG/T235-2014规定的铝合金板，尺寸为200mm ×200mm×（0.8～1.2）mm，总3块。试板制备完成应保证涂膜表面均匀，无明显气泡、裂纹等缺陷，最终干膜厚度不低于0.15mm。试板在GB/T9278规定的试验条件下养护168ｈ。

A.0.4  太阳光反射比、近红外反射比及明度的测定

将便携式光谱仪开机预热至稳定，设置仪器参数，使用仪器配备的标准白板进行基线校准，然后移开白板，将便携式光谱仪积分球端口紧贴试板的涂层面，避免光线泄漏。在每块试板涂层表面平均分布的至少5个位置测量并记录太阳光反射比、近红外反射比及L*值。对彩点分布密度小及彩点大的涂料应对涂层表面平均分布的至少10个位置测量并记录太阳光反射比、近红外反射比及L*值。

A.0.5  结果处理

取3块试板测量结果的算术平均值作为最终结果,太阳光反射比及近红外反射比精确至0.01，L*值精确至0.1。

# 附录B（规范性附录）反射隔热涂料现场检测要求

B.0.1现场检测应采用现行行业标准《建筑反射隔热涂料节能检测标准》JGJ/T 287中的光谱法或辐射积分法，仲裁判定时应选用光谱法。

B.0.2 反射隔热涂料现场检测应随机选择3组测点，每组至少选择3个测点，每个测点间隔不宜小于500mm，若饰面层为非均质隔热涂料则参考附录A选择测点。

B.0.3 每个测点应同时检测太阳光反射比、近红外反射比和明度值，每组测定的算术平均值作为本组检测值。

B.0.4检测点应表面干燥并避免阳光直接照射，涂层表面应干燥，表面质感或拉毛凸起不应大于2.0mm。

- B.0.5 太阳光反射比、近红外反射比现场检测值应不低于设计值的90%。

# 本规程用词说明

执行本规程条文时，对于要求严格程度的用词，采用以下写法：

1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，

反面词采用“不宜”。

4  表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

# 引用标准名录

1 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

2 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

3 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

4 《屋面工程技术规范》GB 50345

5 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

6 《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》GB 6514

7 《涂装作业安全规程 劳动卫生和劳动卫生管理》GB 7691

8 《漆膜耐水性测定法》GB/T 1733-1993

9 《色漆和清漆 标准试板》GB/T 9271

10 《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755

11 《溶剂型外墙涂料》GB/T 9757

12 《外墙腻子》GB/T 23455

13 《建筑用反射隔热涂料》GB/T 25261

14 《建筑涂饰工程施工及验收规程》JGJ/T 29

15 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

16 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80

17 《外墙外保温系统工程技术规程》JGJ 144

18 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

19 《建筑热反射涂料节能检测标准》JGJ/T 287

20 《建筑涂料涂层耐冻融循环性测定法》JG/T 25-1999 21 《建筑外墙用腻子》JG/T 157

22 《弹性建筑涂料》JG/T 172

23 《建筑内外墙用底漆》JG/T 210

24 《建筑反射隔热涂料》JG/T 235

25 《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》JG/T 375

26 《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864

27 《建筑外表面用反射隔热涂料》JC/T 1040

28 《交联型氟树脂涂料》HG/T 3792

29 《建筑用水性氟涂料》HG/T 4104